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材质结构：底盖和底盖为铝合金材质，罐体为马口铁材质
适用范围：核桃乳
1.参照：《GBT17590 铝易开盖三片罐》、QB/T 1877《包装装潢镀锡（铬）薄钢板印刷品》
1.1外观要求
	项目
	指标

	印刷
	印刷图案清晰完整,无明显变形和色差,无残缺和错印，需满足QB/T 1877的要求

	外观
	罐体应翻边完整、无变形，无明显伤蚀、无污染、无异味。

	
	焊缝平整光滑，不得有冷焊、孔洞，焊缝内侧不应有飞溅点，焊缝端部拖尾和错位之和不大于O．5 mm，补涂完整

	
	内外涂膜均匀光滑、完整、清洁

	气味
	不允许有除材料本身味道以外的异味


1.2理化要求
	项目
	指标

	罐体内径，mm
	52.6±0.15

	罐颈内径，mm
	49.4±0.15

	罐体高度，mm
	133±0.3

	翻边高度，mm
	2.5±0.2

	罐体厚度，mm
	0.18±0.05

	重量，g
	43±3

	耐压强度，kPa
	在150 kPa(罐高大于2倍罐径时180 kPa)气压下，保压1min，无永久变形

	密封性
	在150 kPa(罐高大于2倍罐径时180 kPa)气压下，保压1min，不允许泄漏

	启破力，N
	6.7-15

	全开力，N
	15-40

	开启可靠性
	开启时拉环不脱落并完全开启


1.3 微生物要求
	项目
	指标

	菌落总数/（cfu/个）
	n=5，c=2,m=1,M=10

	大肠菌群/(cfu/个)
	不得检出

	沙门氏菌/(fu/个)
	不得检出

	[bookmark: _GoBack]霉菌/（cfu/个）
	不得检出


1.4标签、包装、装卸、运输、贮存
1.4.1标签：外包装必须标注如下内容：
----产品名称；
----规格、数量；
----生产厂家及地址；
----生产日期或批号;
----产品标准编号;
----保质期;
----“食品接触用”标志。
1.9.2包装：内包装必须采用符合食品包装卫生要求的材料，外包装必须采用能有效保护罐子的材料；避免受潮、受挤压变形或破损。
1.9.3装卸、运输与贮存：严禁野蛮装卸，并做好防护措施，避免损伤外包装；运输时应做好防护措施，轻拿轻放并竖立堆放，避免雨淋或锐器损伤外包装；贮存地点无粉尘、无油烟、无四害存在，并阴凉、通风良好，不得与有毒有害、异味物品混放，远离热源；距热源不小于1m，且不得堆放过高；仓贮时下面应有垫板，堆放整齐，防止滑落；堆放高度应以安全为原则；发放遵循先入先出的原则。保质期为1年。
2.检验规则
2.1每一次交货的自立袋为一个交收批/检验批；每个交收批必须附有生产厂的产品合格证或其检验报告复印件，仓管员凭此收货。
2.2抽样规则：自立袋的抽样以交货数量为抽样单位，按固定抽样，则检验批在2-50个时抽取2个样品；检验批在51-500个时抽取5个样品；检验批在501-35000个时抽取10个样品；检验批在35000个以上时抽取15-30个样品。
2.3 检验项目、检验频率、检验方法等
	检验项目
	检验频率
	检验方法

	印刷
	每批检测
	在自然光下目测、直尺测量

	外观
	
	

	气味
	
	鼻闻

	罐体内径，mm
	
	直尺测量

	罐颈内径，mm
	
	直尺测量

	罐体高度，mm
	
	直尺测量

	翻边高度，mm
	
	直尺测量

	重量
	
	天平测量

	罐体厚度，mm
	每年不少于1次，第三方检测报告之型检报告
	螺旋测微仪测量

	耐压强度
	
	GB/T 17950

	密封性
	
	GB/T 17950

	启破力
	
	GB/T 17950

	全开力
	
	GB/T 17950

	开启可靠性
	
	GB/T 17950

	沙门氏菌
	
	GB 31604.7

	菌落总数
	每季度不少于1次
	GB 4789.2

	大肠菌群
	
	GB 31604.9

	霉菌
	
	GB4789.15


3.检验批合格与否判定
除委托检验项目外，其它项目在日常检验中发现一项不合格，则扩大1倍抽样复检，如再不合格，则该检验批不合格。
