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广州风行乳业股份有限公司
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竞价编号：FXCG-FZB-20221028-072
            响应单位： 
         竞价时间： 二0二二年十一月

[bookmark: _Hlk53580742]
竞价报价表

	序号
	货物名称
	
至汕头数量（个）
	
至汕头单价（元/个）
	
至汕头总价
（元）
	
备注

	1
	
五支装彩盒（4个口味）
	
1009590

	
	
	

	合计（小写）
	
	
	
	


注：报价必须准确唯一并包括但不限于货物价格、包装费、改版费、运输费、劳动工资、保险费用、利润、工具、设备、原料、税费、关税等一切用以包含完成此项目的所有费用。


不可偏离项目：
	序号
	条款
	条款内容

	4
	品牌型号、技术参数
	见样品

	/
	报价有效期
	自竞价截止日起30个工作日内

	7
	供货时间
	合同签订之日起至2023年12月31日

	8
	交货地点
	汕头市金平区潮汕路138号（广东省添利食品有限公司）

	9
	发票及账期
	13%增值税，货到票到30天

	10
	订单响应时间
	常规订单7天内

	12
	保密
	除非得到邀请方的书面许可，被邀请方不得将本邀请函中的内容向任何第三方泄露

	13
	采购标准
	需按照采购标准，并按照实际样供货




响应单位名称（盖章）： ___________________
法定代表人或授权委托人签字（盖章）：_____________
日期：_________年_ _ _ _月_____日






附件：采购标准

参考GB/T 6543《运输包装用单瓦楞和双瓦楞纸箱》、GB/T 6544《瓦楞纸板》、厂家标准
1.1外观要求
	项目
	指标

	


外观
	箱体表面不允许有任何损坏和污迹，光滑平整，无鼓泡、无分层、无离边，无锈斑、剥层、龟裂和其它纸材缺陷，箱体里纸面纸不允许有拼接、缺材、露楞、折皱、透胶、色差等感观缺陷，同一批产品面纸颜色、纸材必须一致，包装箱单层纸材及纸板不允许出现褶皱。

	
	箱体内折线居中，不得有裂破、断线、重线等多余的压痕线及影响感观折迹缺陷，折线按常用操作方法折完后压痕线呈直线，方便操作。

	
	四边要端正，四角成90℃，箱盖平整，对角线要相等

	标签图案
	与设计版比对，印刷字样和图案端正、正确清晰，不掉色


1.2物理性能：
	项目
	指标

	内尺寸：长*宽*高，mm
	5支装甜筒彩盒
	195*167*65

	压痕线宽，mm
	≤17

	搭接舌宽，mm
	≥30

	粘合强度，N/m
	≥400

	含水率，%
	≤14

	抗压力N
	5支装甜筒彩盒≥1.0*103

	材质
	5支装甜筒彩盒
	单层E楞彩盒 (面纸260克A级覆膜挂面纸+110克A级高强瓦楞纸+140克A级白卡挂底纸

	备注：含内衬纸箱，内衬要求尺寸、材质与签样一致;长宽高尺寸允许误差范围为0-3MM.



1.3 装卸、运输与贮存：严禁野蛮装卸，并做好防护措施，避免损伤纸箱；运输时应做好防护措施，避免雨淋；贮存地点无粉尘、无油烟、无四害存在；仓贮时下面应有垫板，并能防止受潮；堆放整齐，防止滑落；堆放高度应以安全为原则；发放遵循先入先出的原则,保质期为1年。
2.检验规则
4.1每一次交货的纸箱为一个交收批；每个交收批必须附有生产厂的产品合格证或其复印件，仓管员凭此收货。
2.2抽样规则：抽样以单件包装为抽样单位，以生产日期或批号为检验批，按固定抽样，则检验批在2-50包时抽取2包；检验批在51-500包时抽取3个包；检验批在501包以上时抽取8包，每包抽取5个样品；样品以随机、均匀的原则进行抽取。样品检测完毕后交回仓库。
2.3 检验项目、检验频率、检验方法等
	检验项目
	检验频率
	检验方法

	外观
	每批必检
	肉眼观察

	标签图案
	
	

	外：长*宽*高
	
	直尺测量

	压痕线宽度
	每月不少于1次
	

	搭接舌宽
	
	

	抗压力
	每批必检
	纸箱抗压机

	含水率
	每月不少于1次
	按照GB/T462的规定进行

	粘合强度
	型式检验之委托检验
	按照GB/T6544-2008附录B中《瓦楞纸板粘合强度的测定》方法进行检测


3.检验批合格与否判定
除委托检验项目外，其它项目在日常检验中发现一项不合格，可扩大1倍抽样复检，如不合格则该检验批不合格。
4、备注：
其他未列项目参照国家相关标准与委外代工厂质量标准执行。

